LWL-Minikabel mit 60 Monomodefasern E9/125 250µm

Kabeltyp Mini A-DQ(ZN)2Y 5x12E gemäß DIN VDE 0888-5-10

* Geeignet zum Einblasen in Mikrorohrsysteme mit einem Rohrinnendurchmesser ≥ 8 mm.
* 12 farbcodierte Lichtwellenleiter in 5 gelgefüllten Bündeladern mit 1 Blindelement verseilt um ein Zentralelement.
* Faserfarbcode:

Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa

* Bündeladerfarben:

Rot, grün, blau, gelb, weiß

Blindelement naturfarben

* Zentrales Stützelement aus GFK mit PE-Aufdickung wenn notwendig
* Quellelemente zur Erzielung der Längswasserdichtigkeit
* Registrierter Firmenkennfaden
* Ein Reißfaden
* Außendurchmesser 5,3 mm
* Außenmantel aus schwarzem Polyethylen (HDPE), UV- und witterungsbeständig
* Minimaler Biegeradius 20 x Kabeldurchmesser
* Temperaturbereich:
	+ Lager, Transport (ºC) - 40 bis + 70
	+ Installation (ºC) - 5 bis + 60
	+ Betrieb (ºC) - 20 bis + 70
* Zugkraft max. 500 N
* Querdruck 500 N/dm
* Kabelkennzeichnung:

Abriebfeste Beschriftung des Kabelmantels in Abständen von 1 m wie folgt:

* + Metermarkierung
	+ Kabelbezeichnung z. B. „ Mini A-DQ(ZN)2Y 5x12“
	+ Fasertyp, z. B. „G657A1“
	+ Herstellername
	+ Kabel ID
	+ Doppelsinus, Telefonhörer, Doppelsinus
	+ Kundenname optional
* Fasern nach ITU-T G.657A1 (verkabelt)
	+ Dämpfungskoeffizient α bei 1310nm: 0,35 dB/km
	+ Dämpfungskoeffizient α bei 1383nm: 0,35 dB/km
	+ Dämpfungskoeffizient α bei 1550nm: 0,22 dB/km
	+ Dämpfungskoeffizient α bei 1625nm: 0,25 dB/km
* Für den Kabeltyp muss aus der Baureihe 12 – 72 Fasern ein Typprüfbericht vorliegen.
* Für die Baureihe muss ein Einblastest vorliegen.
* Der Kabelanbieter muss auch der Hersteller des Kabels sein.
* Hersteller:

Kabelwerk Rhenania oder gleichwertig.